Кабель ОКБ-0,22-34…48П 7кН

Сердечник данной конструкции кабеля состоит из повива оптических модулей и при необходимости кордельного заполнителя. Элементы  сердечника кабеля скручены методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки вокруг центрального силового элемента- стеклопластикого прутка. Продольная герметизация сердечника кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем. Повив элементов закреплен обмоткой из двух нитей. Поверх скрутки наложена промежуточная оболочка из полиэтилена. На  промежуточную оболочку наложен повив из стальных оцинкованных проволок. Защитная оболочка – полиэтилен высокой плотности.

Кабель ОКБ – П предназначен для прокладки ручным или механизированным способом в грунты 1-3 групп, в кабельной канализации, трубах, блоках и коллекторах при наличии особо высоких требований по механической устойчивости.

Основные технические характеристики кабеля:

| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 34…48 |
| --- | --- |
| Растягивающее усилие; кН | 7 |
| Диаметр кабеля; мм | 13,0 |
| Масса 1 км кабеля, кг/км | 259 |

# Основные механические и климатические свойства:

| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 4 кН/100мм |
| --- | --- |
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 10 Дж |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля |
| Диапазон рабочей температуры | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -50 oC до +50 oC |
| Диапазон температуры во время прокладки | от -30 oC до +50 oC |
| Устойчивость к циклической смене температур (-40С…+60С) | прирост не более 0,05 дБ/км |

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Расцветка оптических волокон:  2…8

# Text boxes

| Расположение модулей и корделей в сердечнике кабеля |
| --- |
| Общее кол-во оптических волокон | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| 34 | желт | красн | нат | нат | нат | черн. |
|  | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | корд. |
| 36 | желт | красн | нат | нат | нат | черн. |
|  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | корд. |
| 38 | желт | красн | нат | нат | нат | черн. |
|  | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | корд. |
| 40 | желт | красн | нат | нат | нат | черн. |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | корд. |
| 42 | желт | красн | нат | нат | нат | нат |
|  | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 44 | желт | красн | нат | нат | нат | нат |
|  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 46 | желт | красн | нат | нат | нат | нат |
|  | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 48 | желт | красн | нат | нат | нат | нат |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый | красный | черный |