Кабель ОКПК- 0,22-1…24

Данная конструкция кабеля состоит из одного оптического модуля натурального цвета. Модуль заполнен гидрофобным заполнителем. Параллельно с модулем располагаются две водоблокирующие нити и два стеклопластиковых прутка.    Защитная оболочка выполнена из полиэтилена высокой плотности. Оптические волокна компании Corning®  SMF - 28® Ultra.

Кабель ОКПК предназначены для подвеса на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.

Основные технические характеристики кабеля:

| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 1-2 | 1-8 | 1-8 | 1-16 | 1-16 | 1-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительно допустимое статическое растягивающее усилие, кН | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 |
| Габаритный размер, мм | 4,4х2,0 | 6,3х2,9 | 6,8х3,2 | 8,0х3,6 | 8,8х7,0 | 10,6х5,1 |
| Масса кабеля, кг/км | 9,9 | 19,8 | 26,1 | 33,4 | 38,2 | 56,6 |

# Основные механические и климатические свойства:

| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 3 кН/100мм |
| --- | --- |
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля |
| Диапазон рабочей температуры | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры во время прокладки | от -30 oC до +50 oC |
| Устойчивость к циклической смене температур (-60С…+70С) | прирост не более 0,05 дБ/км |

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Расцветка оптических волокон:  2…24

# Text boxes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый | красный | черный | желтый | фиолетовый | розовый | бирюзовый |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| синий с черным штрихом | оранжевый с черным штрихом | зеленый с черным штрихом | коричневый с черным штрихом | серый с черным штрихом | белый с черным штрихом | красный с черным штрихом | натуральный с черным штрихом | желтый с черным штрихом | фиолетовый с черным штрихом | розовый с черным штрихом | бирюзовый с черным штрихом |