Кабель ОКПК- 1(G.652.D)      0,8 кН

Данная конструкция кабеля состоит из одного оптического модуля натурального цвета. Модуль заполнен гидрофобным заполнителем. Параллельно с модулем располагаются две водоблокирующие нити и два стеклопластиковых прутка.    Защитная оболочка выполнена из полиэтилена высокой плотности.

Оптические волокна компании Corning®  SMF - 28® Ultra.

Кабель ОКПК предназначены для подвеса на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.

Основные технические характеристики кабеля:

| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 1-4 | 6-8 |
| --- | --- | --- |
| Длительно допустимое статическое растягивающее усилие, кН | 0,8 | 0,8 |
| Общее сечение кабеля, мм2 | 7,09 | 9,98 |
| Модуль Юнга кабеля, кН/мм2 | 15,66 | 15,16 |
| КТЛР (*10^-6), 1/К | 11,18 | 11,48 |
| Габаритный размер, мм | 4,4х2,0 | 5,2х2,4 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 3,2 | 3,8 |
| Масса кабеля, кг/км | 9,9 | 13,8 |

# Основные механические и климатические свойства:

| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 3 кН/100мм |
| --- | --- |
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля |
| Диапазон рабочей температуры | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры во время прокладки | от -30 oC до +50 oC |

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Расцветка оптических волокон:

# Text boxes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый |